SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT – renowacji całkowitej zabezpieczenia antykorozyjnego stalowych elementów mostów składanych MS-54 i L-18

Agencja Rezerw Materiałowych,  ul. Grzybowska 45,  00-844 Warszawa

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Warszawa, 2015-06-17                         Sporządził:  mgr inż. Bogdan Ciesielski

- Nazwa usługi

Renowacja całkowita zabezpieczenia antykorozyjnego stalowych elementów mostów składanych MS-54 i L-18.

- Rodzaj i zakres robót objętych zamówieniem

Renowacja całkowita zabezpieczenia antykorozyjnego stalowych elementów mostów składanych obejmuje wykonanie następujących robót:

- przygotowanie powierzchni pod malowanie metodą strumieniowo-ścierną,

- wykonanie powłok malarskich,

i transport (wraz z załadunkiem i rozładunkiem)  z/do jednostki organizacyjnej Agencji do/z miejsca wykonywania renowacji całkowitej.

- Wymagania dotyczące ochrony środowiska

- Wykonawca będzie podejmował wszystkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowiska.

- Wykonawca będzie unikał szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczeń: powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia.

- Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym m.in. Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 
2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu natryskowym i natryskiwaniu cieplnym (Dz. U. 2004.16.156).

- Określenia podstawowe

Poniżej podano określenia podstawowe użyte w niniejszej Specyfikacji:

- farba – pigmentowy wyrób lakierowy w postaci: cieczy, pasty lub proszku, który nałożony na podłoże tworzy kryjącą powłokę o właściwościach ochronnych lub/i dekoracyjnych,

- grubość powłoki (GP) – jest to grubość powłoki po utwardzeniu warstwy nałożonej na podłoże, w tym:

- maksymalna grubość powłoki – największa akceptowalna grubość powłoki, powyżej której mogą  ulec pogorszeniu właściwości powłoki lub całego systemu malarskiego,

- nominalna grubość powłoki (NGP) – grubość określona dla każdej powłoki lub całego systemu malarskiego, zapewniająca wymagalną trwałość,

- grubość systemu – jest to sumaryczna grubość wszystkich powłok malarskich naniesionych na podłoże,

- karta kolorów RAL – jest to stosowany w budownictwie wzorzec odniesienia kolorów powłok malarskich,

- karta charakterystyki farby – dokument zawierający: opis zagrożeń, które może spowodować  określony produkt, a także jego podstawowe dane fizykochemiczne,

- karta techniczna farby – instrukcja zawierająca: wybrane dane techniczne produktu, możliwości i sposób  jego stosowania,

- malowanie – ogólne określenie  czynności obejmujących wszystkie metody nakładania (aplikacji) wyrobu lakierowanego na podłoże, takich jak: zanurzanie, natryskiwanie, nakładanie wałkiem lub pędzlem,

- obmiar robót – pomiar wykonanych robót, w celu weryfikacji ich ilości,

- obróbka strumieniowo-ścierna (konwencjonalna lub na sucho) – metoda czyszczenia podłoża polegająca na uderzeniu wysokoenergetycznego strumienia ścierniwa w powierzchnię, która ma być oczyszczona,

- okres trwałości wyrobu lakierowanego –  czas, w którym wyrób lakierowany zachowuje swoje właściwości, jeżeli jest przechowywany w oryginalnych, szczelnych opakowaniach, w zalecanych warunkach przechowywania,

- podłoże –powierzchnia, na którą nakłada się lub już nałożono powłokę,

- powierzchnia referencyjna – uzgodniony przez strony (Zamawiający, Wykonawca, producent/dostawca farb) fragment powierzchni obiektu lub inne powierzchnie stalowe, na których dokonuje się zabezpieczenia antykorozyjnego obiektu, w celu:

- ustalenia minimum akceptowalnego standardu wykonania robót,

- sprawdzenia i potwierdzenia deklarowanych przez producenta właściwości powłok,

- określenia zachowania się zabezpieczenia antykorozyjnego w czasie,

- powłoka – jest to zestalona, ciągła warstwa wytworzona na podłożu w wyniku nałożenia farby,

- powłoka gruntująca – pierwsza powłoka nałożona bezpośrednio na podłoże,

- powłoka międzywarstwowa -  każda powłoka pomiędzy powłoką gruntującą i nawierzchniową,

- powłoka nawierzchniowa (końcowa) – ostatnia powłoka systemu malarskiego,

- przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót,

- przyczepność (adhezja) – właściwość wynikająca z sił wiążących powłokę z podłożem,

- przygotowanie powierzchni – zabieg poprzedzający malowanie i mający na celu zwiększenie trwałości sytemu antykorozyjnego,

- renowacja całkowita – renowacja polegająca na całkowitym usunięciu wszelkich powłok malarskich z całej powierzchni i nałożeniu nowego systemu antykorozyjnego,

- sezonowanie powłok – okres pomiędzy nałożeniem powłoki, a uzyskaniem przez nią pełnych właściwości  ochronnych,

- system antykorozyjny – system materiałów antykorozyjnych nałożonych na przygotowane w określony sposób podłoże,

- system malarski – system materiałów antykorozyjnych: farb, nałożonych na przygotowane w określony sposób podłoże,

- szarża – partia farby wyprodukowana przy jednokrotnym załadowaniu surowców,

- technologia nanoszenia powłok – zobacz malowanie,

- trwałość zabezpieczeń (antykorozyjnych) – okres użytkowania do czasu całkowitej renowacji; w przypadku systemów malarskich jest to okres do osiągnięcia stopnia zardzewienia Ri3,

- uszorstnienie – nadanie powierzchni odpowiedniej chropowatości,

- wada powłoki niepożądana cecha powłoki powodująca obniżenie jej cech użytkowych, np. trwałości,

- zabezpieczenie antykorozyjne – każdy, celowo  zastosowany środek zwiększający odporność obiektu lub jego elementu na działanie korozji.

- Materiały

  - Wymagania ogólne

Do wykonania powłok malarskich w ramach renowacji całkowitej zabezpieczenia antykorozyjnego dopuszczone jest zastosowanie farb należących do jednego malarskiego systemu antykorozyjnego, posiadającego aktualną rekomendację techniczną Instytutu Badawczego Dróg i Mostów.

  - Wymagania szczegółowe

Zastosowany system malarski musi być dobrany dla kategorii korozyjności C 4 i o trwałości, co najmniej 15 lat oraz  zgodnie z nw. założeniami:

- powłoka gruntująca, epoksydowa o grubości 60 – 100 µm,

- powłoka międzywarstwowa, epoksydowa o grubości 60 - 120 µm,

- powłoka nawierzchniowa, poliuretanowa o grubości 60 – 100 µm, bez wypełniacza płatkowego, kolor zgodnie z paletą (kartą) kolorów RAL 7032.

Grubość farb całego systemu musi mieścić się w granicach od 240 do 280 µm.

Przed przystąpieniem do wykonywania robót, Wykonawca przekaże Agencji karty techniczne materiałów w języku polskim. Zatwierdzenie materiałów przez Agencję nastąpi po ocenie próbnych powłok malarskich: pierwszej powierzchni referencyjnej, o czym mowa w dalszej części Specyfikacji (pkt 9).

- Sprzęt

Wykonawca będzie stosował sprzęt wynikający z:

- wymaganego oczyszczenia podłoża za pomocą techniki strumieniowo – ściernej oraz oczyszczenia jej z zanieczyszczeń hydrofobowych i zanieczyszczeń jonowych,

- metod nakładania farb określonych w kartach technicznych tych produktów.

- Transport

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu (samochodów i dźwigów), które nie wpłyną niekorzystnie na jakość realizowanych robot i właściwości transportowanych elementów  konstrukcji stalowej. Transport pomalowanych elementów jest możliwy dopiero po całkowitym utwardzeniu powłok, a w trakcie jego realizacji należy stosować podkładki dystansujące, zmniejszające ryzyko uszkodzeń mechanicznych elementów stalowych, w tym ich powłoki malarskiej.

Podczas ruchu po drogach publicznych wszystkie środki transportu Wykonawcy (i jego ewentualnych podwykonawców) będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w zakresie dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, własnym staraniem i na własny koszt wszelkie ewentualne uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego środki transportowe.

- Wykonanie robót

Informacje ogólne

Przed wykonywaniem robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia Program Zapewnienia Jakości zwany dalej PZJ, zawierający m.in.:

- skład kierownictwa robót z udokumentowanymi kwalifikacjami,

- organizację brygad roboczych,

- wyposażenie w sprzęt,

- organizację, zabezpieczenie kadrowe i sprzętowe kontroli wewnętrznej,

- technologię i organizację usuwania odpadów wraz z zezwoleniem na ich wytwarzanie,

- informacje dotyczące zapewnienia odpowiednich warunków bhp,

- organizację dostaw i przechowywania materiałów oraz metodykę kontroli ich jakości,

- dane o proponowanej technologii nanoszenia powłok z uwzględnieniem kontroli czynników atmosferycznych i harmonogram robót,

- metody kontroli przygotowania powierzchni i jakości naniesionych powłok; parametry odbiorowe przygotowania powierzchni i jakości powłok,

- określenie sposobu umożliwienia Agencji, w tym Inspektorowi nadzoru, dostępu do frontu robót w celu przeprowadzenia odbiorów cząstkowych i odbioru końcowego.

Wszelkie zmiany w PZJ wymagają formy pisemnej i muszą być zaakceptowane przez Agencję.

Wymalowania referencyjne

Roboty na powierzchniach referencyjnych dokona Wykonawca, na elementach stalowych wskazanych przez Agencję oraz w jego obecności, przy ewentualnym udziale innych osób uzgodnionych przez obie strony. Powierzchnie referencyjne muszą być łatwo dostępne do oceny zrealizowanych robót.

Zalecaną liczbę  powierzchni referencyjnych zawiera poniższa tabela.

| Powierzchnia zabezpieczana [m2] | Liczba powierzchni referencyjnych | Całkowita powierzchnia referencyjna [m2] |
| --- | --- | --- |
| poniżej 2 000 | 3 | 12 |
| 2 000 – 5 000 | 5 | 25 |
| 5 001 – 10 000 | 7 | 50 |
| 10 001 – 25 000 | 7 | 75 |
| 25 001 – 50 000 | 9 | 100 |
| powyżej 50 000 m2 | 9 na każde 50 000 m2 | 200 na każde 50 000 m2 |

Liczbę powierzchni referencyjnych określi Agencja lecz nie może ona przekroczyć liczb wynikających z powyższej tabeli.

Przygotowanie powierzchni pod malowanie

Powierzchnia stalowa powinna być zmyta wodą pod wysokim ciśnieniem z dodatkiem detergentów, a następnie spłukana czystą  wodą i osuszona oraz poddana obróbce strumieniowo – ściernej.

Podłoże musi być przygotowane pod aplikacje w sposób następujący:

- stopień czystości Sa21/2 wg PN-EN ISO 8501-1,

- pośredni profil chropowatości wg PN-EN ISO 8503-2,

- stopień zapylenia najwyżej 3 wg PN-EN ISO 8502-3,

- stopień zanieczyszczeń jonowych nie większy niż 15 mS/m wg PN-EN ISO 8502-9,

- pozbawione zanieczyszczeń stałych, zatłuszczeń i soli.

- przygotowanie powierzchni stali: co najmniej stopień P3 wg PN EN ISO 8501-3

Malowanie

Zalecane jest aby malowanie wykonane zostało w pomieszczeniach malarni. W przypadku, gdy malowanie nie będzie wykonywane w pomieszczeniu malarni, to jeżeli roboty będą prowadzone w okresie od 
1 października do 30 kwietnia muszą być one realizowane pod osłonami.   Podczas malowania, w tym schnięcia i utwardzania powłok, warunki klimatyczne muszą być zgodne z warunkami określonymi w kartach technicznych farb przez ich producenta. Jeżeli karty te nie określają tych warunków inaczej to warunki powinny być następujące:

- ustabilizowana temperatura powietrza w zakresie od + 10° C do 
+ 30° C,

- temperatura podłoża, co najmniej o 3° C wyższa od temperatury  punktu rosy,

- wilgotność względna powietrza – równa lub mniejsza od 80 %.

Inne zalecenia dotyczące malowania:

- powłokę gruntującą należy nakładać na powierzchnię przygotowaną zgodnie z wytycznymi określonymi powyżej,

- powłokę międzywarstwową można nakładać po upływie czasu zalecanym przez producenta farb. Przed jej wykonaniem należy przeprowadzić ewentualne, zalecane przez producenta przygotowanie powierzchni, np. poprzez jej uszorstnienie,

- powłokę nawierzchniową (końcową) można nakładać po upływie czasu zalecanym przez producenta farb.

Podczas schnięcia i utwardzania powłok należy zapewnić warunki otoczenia zgodne z kartami technicznym farb. Podczas wykonywania każdej powłoki należy sprawdzić czy poprzednia powłoka podczas procesów międzyoperacyjnych nie uległa zabrudzeniu lub uszkodzeniu i ewentualnie usunąć zaistniałe nieprawidłowości.

Wykonawca powinien zaopatrzyć się w dostateczną ilość farby nawierzchniowej, aby z tej samej szarży farby można było dokonać poprawek po przetransportowaniu stalowych elementów mostów na miejsce ich składowania.

Odbiór robót

Odbiorowi podlegają:

- przygotowanie podłoża pod nakładanie farb,

- jakość i utwardzenie powłok: gruntującej i międzywarstwowej, przed aplikacją następnej warstwy,

- jakość i utwardzenie powłoki nawierzchniowej przed transportem,

- jakość systemu antykorozyjnego po transporcie i złożeniu stalowych elementów mostów w  miejscu ich składowania – określenie ewentualnych usterek powstałych w trakcie transportu  w celu ich usunięcia przez Wykonawcę i umożliwienia tym samym przeprowadzenie odbioru końcowego.

Po wykonaniu robót ulegających zakryciu (ww. pkt 1), 2)) ich odbioru dokonuje Agencja. Wykonawca powiadamia Zamawiającego o gotowości do odbioru z wyprzedzeniem, co najmniej 2 dni roboczych.

Poza ww. odbiorami robót ulegających zakryciu przeprowadzone zostaną następujące odbiory:

- odbiory częściowe – przedmiotem odbiorów częściowych będą wyłącznie zakończone systemy antykorozyjne na poszczególnych elementach konstrukcji mostów. Odbiory te przeprowadzane będą w miejscu wykonywania robót malarskich (zakładzie, malarni, placu itp.),

- odbiór końcowy – przedmiotem odbioru  końcowego będzie zakończony system antykorozyjny na wszystkich elementach konstrukcji dostarczonych do Agencji. Elementy konstrukcji, które będą podlegały temu odbiorowi  muszą być uprzednio odebrane odbiorem częściowym. Wszystkie ewentualne usterki powłok systemu antykorozyjnego powstałe podczas transportu lub zaistniałe z innych przyczyn, zostaną usunięte przez Wykonawcę w terminie uzgodnionym przez obie strony i określonym w protokóle odbioru końcowego.

Ocena przygotowania powierzchni do malowania: sprawdzenie zgodności parametrów powierzchni z określonymi powyżej, w tym: wizualna ocena powierzchni, badanie odtłuszczenia, badanie skuteczności odpylenia, skuteczności usunięcia zanieczyszczeń jonowych i braku zawilgocenia powierzchni.

Kontrola nakładania powłok malarskich: powinna przebiegać pod względem sprawności użytego sprzętu i techniki nakładania farb oraz przestrzegania wymagań dotyczących warunków atmosferycznych oraz przestrzegania czasu schnięcia i utwardzania powłok malarskich.

Wykonawca wykaże, że wszystkie powłoki malarskie zostały zrealizowane zgodnie z: przedmiotowymi normami, kartami technicznymi farb i niniejszą Specyfikacją na kolejnych etapach robót:

- po wykonaniu powłoki gruntującej,

- po wykonaniu powłoki międzywarstwowej,

- po wykonaniu powłoki nawierzchniowej.

Ocenę jakości powłok malarskich przeprowadza się kontrolując:

- wygląd zewnętrzny powłoki (ocena: niedomalowań, zacieków, wtrąceń, cofania się wymalowania, kraterowania igłowego, kraterowania z pękającymi pęcherzami, spękań, skórki pomarańczowej, suchego natrysku, podnoszenia, zgodności koloru z projektowanym),

- grubość powłok,

- przyczepność  powłok.

Wygląd zewnętrzny powłoki: ocenę dokonuje się okiem nieuzbrojonym przy świetle dziennym lub sztucznym o mocy 100 W z odległości od 0,5 do 1,0 m od powierzchni. Za miejsce obserwacji przyjmuje się obszar  w kształcie kwadratu o boku 10 cm, dobrze widoczny z odległości od 0,5 do 1,0 m. W przypadku stwierdzenia wyraźnych różnic w jakości wymalowania w danym rejonie można go podzielić na części różniące się między sobą i każdą z nich traktować jako oddzielną część. Miejsca obserwacji powinny być rozmieszczone w równomierny sposób na ocenianej powierzchni. Liczbę miejsc obserwacji (maksymalną) określa poniższa tabela.

| Powierzchnia w m2 | Liczba miejsc obserwacji |
| --- | --- |
| do 50 | 1 - 2 |
| od 51 do 100 | 2 - 4 |
| od 101 do 1 000 | 5 |
| na każde następne 1 000 | 5 |

Liczbę miejsc obserwacji  określi Wykonawca lecz nie może ona przekroczyć liczby określonej w powyższej tabeli.

Wyniki obserwacji powinny zawierać:

- liczbę wszystkich miejsc obserwacji w cyfrach bezwzględnych obejmującą 100 % ocenianej powierzchni,

- liczbę miejsc zaliczonych do poszczególnych klas w cyfrach bezwzględnych,

- procentowe obliczenie udziału miejsc  zaliczonych do poszczególnych klas w stosunku do wszystkich miejsc obserwacji.

Ocena wyglądu powłok pośrednich: podlegają one jedynie ocenie pod względem wad niedopuszczalnych. Za niedopuszczalne uznaje się wady wynikające ze złej jakości farb lub zastosowanie w zestawie farb nie wchodzących w skład systemu antykorozyjnego oraz niestarannego wykonania robót malarskich, w wyniku czego wystąpią: podnoszenie się pokrycia, spęcherzenia i zmarszczenia. Za wady niedopuszczalne uznaje się m.in.:

- grube zacieki w formie firanek z występującymi na nich spęcherzeniami powłoki,

- grube zacieki kończące się kroplami farby,

- skórkę pomarańczową i kratery wynikające z podnoszenia się pokrycia,

- kratery przebijające powłokę do podłoża,

- duże spęcherzenia,

- zmarszczenia, spękania wgłębne,

- spękania deseniowe.

W przypadku wystąpienia choć jednej z ww. wad powłoki na danym elemencie konstrukcji, zdyskwalifikowana będzie cała powłoka na tym elemencie.

Ocena wyglądu powłoki nawierzchniowej: ocena kolorów wg karty kolorów RAL. Wymagana jest II klasa jakości powłoki na minimum 70% miejsc obserwacji oraz klasa III na maksymalnie 30% miejsc obserwacji. Wzorce klas jakości powłoki określa poniższa tabela.

| Lp. | Wady powłoki | Klasa II | Klasa III |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | zmiana koloru i odcienia | kolor zgodny z kartą kolorów; nieznaczna zmiana odcienia na zaciekach | Kolor zgodny z kartą kolorów; nieznaczne różnice w odcieniu |
| 2. | zanieczyszczenia mechaniczne | pojedyncze zanieczyszczenia wmalowane w powłokę lub osadzone w warstwie nawierzchniowej | zanieczyszczenia w formie pojedynczych zgrupowań których powierzchnia nie przekracza 1 cm2 |
| 3. | zacieki | nieznaczne zacieki uwidaczniające się jedynie zmianą odcienia powłoki | małe, płaskie niekończące się kroplami farby |
| 4. | ukłucia igłą, kratery | pojedyncze ukłucia igłą | dość liczne ukłucie igłą, pojedyncze kratery |
| 5. | zmarszczenia, spęcherzenia, skórka pomarańczowa, spękania powierzchniowe | bardzo nieznaczne drobne zmarszczenia, niedopuszczalne spękania, skórka pomarańczowa i spęcherzenia | drobne zmarszczenia, nieznaczna skórka pomarańczowa, niedopuszczalne spękania i spęcherzenia |

Grubość powłoki: odbierana wg normy PN-EN ISO 12944-5, zgodnie z zasadą 80/20.

Przyczepność powłoki: stopień „0” wg normy PN-EN ISO 16276, badana metodą nacięcia krzyżowego.

Wykonawca sporządzi protokół kontroli jakości  systemu antykorozyjnego, zawierający co najmniej:

- warunki klimatyczne w jakich prowadzono roboty,

- sposób przygotowania podłoża do malowania,

- rodzaj stosowanych materiałów malarskich,

- grubość powłoki gruntującej,

- grubość powłoki międzywarstwowej,

- grubość powłoki nawierzchniowej.

- Gwarancje

Wykonawca udzieli gwarancji na wykonaną renowację całkowitą zabezpieczenia antykorozyjnego stalowych elementów mostów na okres 15 lat w przypadku, gdy przez cały okres gwarancji elementy te będą wyłącznie składowane, a nie użytkowane w dowolnym środowisku korozyjnym. Pozostałe, opcjonalne  okresy gwarancji wynikające z użytkowania stalowych elementów mostów oraz  inne warunki gwarancji, określone są we wzorze Dokumentu gwarancyjnego stanowiącego załącznik do ogłoszenia o prowadzonym rozeznaniu rynku.