Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

Poduszka

- Poduszka o wymiarach 50 cm x 60 cm

- Kolor : biały

- Poszycie:

- skład: 100% poliester lub mieszanka poliestru i bawełny (nie więcej niż 50% bawełny)

- gramatura: min 80 g/m2

- pikowanie wraz z włókniną i/lub fizeliną

- Wypełnienie:

- 100% poliester, kulka silikonowa (włókno poliestrowe termicznie skręcone pokryte powłoką silikonową ukształtowane w kuleczki), włókno w kolorze czystej bieli (śnieżnobiałe) z wyłączeniem włókna poliestrowego regenerowanego oraz recyklowanego.

- Gramatura wypełnienia:

  - min. 450 g. włókna

- Temperatura prania min. 60°C

Inne wymagania:

- Opakowanie bezpośrednie (zawierające 1 szt. towaru), wykonane w sposób i z materiału, który umożliwia przechowywanie towaru bez pogorszenia jego jakości, co najmniej przez okres równy okresowi rozszerzonej rękojmi na towar w czasie przechowywania udzielonej przez Oferenta.

- Opakowanie zbiorcze towaru (pudło kartonowe zawierające – po 10 szt. towaru) wykonane w sposób i z materiału, który umożliwia przechowywanie towaru bez pogorszenia jego jakości, co najmniej przez okres nie krótszy niż 120 miesięcy.

- Towar pochodzący z produkcji wykonanej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą ich dostawy do Składnicy RARS,

- Towar musi spełniać wymogi wynikające z ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz.U. z 2015 r., poz. 322) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

- Każda sztuka towaru powinna posiadać wszytą metkę zawierającą w szczególności poniższe informacje w języku polskim:

  - określenie producenta,

  - skład surowcowy towaru,

  - rodzaj towaru,

  - przepis prania (konserwacji i czyszczenia),

  - datę produkcji.