Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

Wiadro

Wiadro okrągłe wykonane z tworzywa sztucznego o grubości ścianki min. 2 mm, odporne na działania preparatów do dezynfekcji stosowanych w placówkach służby zdrowia oraz temperaturę w zakresie od - 20 ºC do + 60 ºC oraz pojemności 10-12 litrów. Wiadro powinno posiadać uchwyt o dużej trwałości, wykonany z tworzywa sztucznego lub metalu, który utrzyma wiadro całkowicie wypełnione płynem w swojej objętości.

Miednica

Miednica okrągła wykonana z tworzywa sztucznego o dużej trwałości i grubości ścianki min. 2 mm oraz pojemności min. 17 litrów, odporna na działanie preparatów do dezynfekcji stosowanych w placówkach służby zdrowia,  temperaturę w zakresie od – 20 ºC do + 60 ºC oraz średnicę otworu 50 cm +/- 2cm. Dopuszczalne kolory: beżowy, niebieski, zielony.

Worek na odpady medyczne

Worek na odpady medyczne i sanitarne cechujący się wysoką wytrzymałością na rozerwania i uszkodzenia mechaniczne o pojemności 120 litrów, wykonany z mocnej folii LDPE 
o grubości min. 40 mikronów. Worek musi posiadać tzw. boczny zgrzew dna oraz tradycyjne zakończenie. Perforacja pomiędzy workami powinna pozwalać na bezproblemowe odrywanie worków.

Inne wymagania:

- Opakowanie bezpośrednie wykonane w sposób i z materiału, który umożliwia przechowywanie towaru bez pogorszenia jego jakości, co najmniej przez okres równy okresowi rozszerzonej rękojmi na przechowywany towar udzielonej przez Oferenta,

- Opakowanie zbiorcze wykonane w sposób i z materiału, który umożliwia przechowywanie towaru bez pogorszenia jego jakości, co najmniej przez okres równy okresowi rozszerzonej rękojmi na przechowywany towar udzielonej przez Oferenta,

- Towar musi być wyprodukowany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą jego dostawy do magazynu RARS,

- Towar musi spełniać wymogi wynikające z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, ze szczególnych uwzględnieniem ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz.U..z 2021 r. poz. 222) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

- Każda sztuka towaru powinna posiadać etykietę umieszczoną na towarze zawierającą w szczególności poniższe informację w języku polskim:

- pojemność,

- określenie producenta,

- datę produkcji,

- określenie możliwości zastosowania/przeznaczenia towaru

- zasady konserwacji i czyszczenia.