Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

Poszwa na kołdrę

- Skład surowca: 100% bawełna o gęstym splocie

- Wymiary: min. 160 cm x 200 cm, tolerancja rozmiaru +/- 2 cm

- Gramatura: min. 135 g/m2

- Kolor: biały

- Temperatura prania: min. 60° C

- Kurczliwość: nie więcej niż 5%

- Zapięcie: na guziki wykonane z tworzywa poliestrowego lub innych mas plastycznych, nie topiących się w temperaturze 90 °C lub na zakładkę (kieszonka wykonana z podwiniętego materiału min. 25 cm)

Przedmiot zamówienia musi:

- spełniać wymogi wynikające z ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2021 r., poz. 222) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych,

- posiadać aktualny certyfikat Oeko – Tex Standard 100, który gwarantuje bezpieczeństwo wyrobów włókienniczych,

- pochodzić z produkcji wykonanej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą jego dostawy do Składnicy RARS,

- każda sztuka towaru musi posiadać wszytą metkę zawierającą w szczególności poniższe informacje w języku polskim:

  - określenie producenta,

  - skład surowcowy towaru,

  - rozmiar towaru,

  - przepis prania (konserwacji i czyszczenia),

  - datę produkcji.

Inne wymagania:

- Opakowanie bezpośrednie wykonane w sposób i z materiału, który umożliwia przechowywanie towaru bez pogorszenia jego jakości, co najmniej przez okres równy okresowi rozszerzonej rękojmi na przechowywany towar udzielonej przez Oferenta,

- Opakowanie zbiorcze wykonane w sposób i z materiału, który umożliwia przechowywanie towaru bez pogorszenia jego jakości, co najmniej przez okres równy okresowi rozszerzonej rękojmi na przechowywany towar udzielonej przez Oferenta,

- Towar musi zostać dostarczony na certyfikowanych euro paletach, wysokość dostarczonego towaru wraz z paletą nie może przekroczyć 2 metrów.