Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

Piżama damska i męska:

- skład: 100% bawełna (weryfikacja parametru zgodnie z normą PN-P-04604:1972)

- rodzaj splotu: jednołożyskowy (weryfikacja parametru zgodnie z normą

PN-P-01701:1952)

- masa powierzchniowa (gramatura): min. 160 g/m2 (weryfikacja parametru zgodnie z normą PN-ISO 3801:1993)

- zmiana wymiarów po praniu i suszeniu - kierunek wzdłużny i kierunek poprzeczny: nie więcej niż 5% (metoda badania zgodnie z normami PN-EN ISO 5077:2011, PN-EN ISO 3759:2011 oraz PN-EN ISO 6330:2022-06 – metoda prania 4N (40 +/- 3°C), metoda suszenia F - suszenie w suszarce bębnowej temp. 40°C)

- temperatura prania min. 40°C

- fason - piżama dwuczęściowa:

- góra piżamy:

- rozpinana do samego dołu na guziki,

- guziki wykonane z tworzywa poliestrowego lub innych mas plastycznych, nie topiących się w temperaturze 90°C,

- długi rękaw,

- dwie kieszenie na dole góry piżamy wykończone kolorową listwą o szerokości min. 2 cm usztywnioną fizeliną,

- wokół dekoltu kolorowa lamówka, wykończona na owerloku, doszyta do piżamy ściegiem stębnówką,

- wzdłuż zapięcia kolorowa listwa usztywniona fizeliną, wykończona na owerloku, doszyta do piżamy ściegiem stębnówką,

- dół piżamy: długie spodnie, nogawki u spodni proste, góra spodni w pasie zakończona gumą wszytą w bawełniany tunel.

- rozmiar:

- piżama damska M, L, XL,

- piżama męska M, L, XL, XXL

- kolor piżamy jednolity:

- damska - jasny szary, beż, niebieski, jasna zieleń,

- męska - ciemny szary, ciemna zieleń, granat, ciemny brąz,

- lamówka / listwa:

- piżama damska:

- wzory: geometryczne, kwiaty,

- dowolna kompozycja maksymalnie czterech kolorów: biały, beż, krem, szary, niebieski, granat, brąz, zieleń,

- piżama męska:

- wzory: geometryczne, paski,

- dowolna kompozycja maksymalnie czterech kolorów: biały, beż, krem, szary, niebieski, granat, brąz, zieleń.

Tabela rozmiarowa damska:

| Rozmiar | M | L | XL |
| --- | --- | --- | --- |
| obwód biustu | 91-98 | 99-106 | 107-117 |
| obwód talii | 73-80 | 81-90 | 91-102 |
| obwód bioder | 99-106 | 107-114 | 115-124 |
| wzrost | 158-168 | 164-170 | 170-176 |

Długość nogawek damskich spodni:

| Rozmiar | M | L | XL |
| --- | --- | --- | --- |
|  | wew. | zew. | wew. | zew. | wew. | zew. |
|  | 78 (+/-2cm) | 102 (+/-2cm) | 79 (+/-2cm) | 104 (+/-2cm) | 80 (+/-2cm) | 106 (+/-2cm) |
| wzrost | 158-168 | 164-170 | 170-176 |

Tabela rozmiarowa męska:

| Rozmiar | M | L | XL | XXL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| obwód klatki | 94-97 | 102-109 | 110-121 | 122-129 |
| obwód pasa | 82-89 | 90-99 | 100-114 | 115-124 |
| wzrost | 170-176 | 176-182 | 182-188 | 189-194 |

Długość nogawek męskich spodni:

| Rozmiar | M | L | XL | XXL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | wew. | zew. | wew. | zew. | wew. | zew. | wew. | zew. |
|  | 77 (+/-2cm) | 105 (+/-2cm) | 80 (+/-2cm) | 109 (+/-2cm) | 82 (+/-2cm) | 111 (+/-2cm) | 86 (+/-2cm) | 116 (+/-2cm) |
| wzrost | 170-176 | 176-182 | 182-188 | 189-194 |

Inne wymagania:

- Opakowanie bezpośrednie towaru (zawierające – po 1 szt. towaru) wykonane w sposób i z materiału, który umożliwia przechowywanie go bez pogorszenia jego jakości, co najmniej przez okres równy okresowi rozszerzonej rękojmi na towar w czasie przechowywania.

- Opakowanie zbiorcze towaru wykonane w sposób i z materiału, który umożliwia przechowywanie go bez pogorszenia jego jakości, co najmniej przez okres rozszerzonej rękojmi na towar w czasie przechowywania.

- Towar musi być dostarczony na nowych certyfikowanych europaletach,

- Towar pochodzący z produkcji wykonanej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą ich dostawy do Składnicy RARS.

- Towar spełnia wymogi wynikające z ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2021 r., poz. 222) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

- Towar lub tkanina posiada aktualny na dzień dostawy certyfikat Oeko – Tex Standard 100, który gwarantuje bezpieczeństwo wyrobów włókienniczych.

- Towar musi posiadać kartę parametrów technicznych tkaniny,

- Każda sztuka towaru posiada wszytą metkę zawierającą w szczególności poniższe informacje w języku polskim:

- Określenie producenta,

- Nazwę towaru,

- Skład surowcowy towaru,

- Rozmiar towaru,

- Przepis prania i suszenia (konserwacji i czyszczenia),

- Datę produkcji.