**Załącznik nr 1**

**Opis przedmiotu zamówienia**

**Opis przedmiotu zamówienia – Poduszka**

1. Wymiary: 50 cm (± 2 cm) x 60 cm (± 2 cm)
2. Poduszka pikowana – poszycie pikowane wraz z włókniną i/lub fizeliną
3. Kolor: biały
4. Poszycie:
   * skład: 100% poliester
   * gramatura: min. 80 g/m2
   * pikowanie wraz z włókniną i/lub fizeliną
5. Wypełnienie:

* 100% poliester, kulka silikonowa (włókno poliestrowe, termicznie skręcone, pokryte powłoką silikonową, ukształtowane w kuleczki)
* włókno w kolorze czystej bieli (śnieżnobiałe) z wyłączeniem włókna poliestrowego regenerowanego oraz recyklowanego
* gramatura wypełnienia: min. 450 g włókna

1. Wyrób antyalergiczny
2. Temperatura prania min. 60 °C

**Opis przedmiotu zamówienia – Ścierka**

1. Skład: 100% bawełna
2. Gramatura: min. 220 g/m2
3. Szerokość: 50 cm ± 5 cm
4. Długość: 70 cm ± 5 cm
5. Kompozycja kolorów: kolory dowolne (nie mniej niż 2 kolory, nie więcej niż 4 kolory)
6. Deseń: krata, pasy, wzory geometryczne
7. Temperatura prania min. 60 °C

**Opis przedmiotu zamówienia – Worek na ubrania**

1. Worek o wymiarach 75 cm (± 2 cm) x 90 cm (± 2 cm) mierzony po zewnętrznej stronie.
2. Skład surowcowy materiału:
   * tkanina: płótno, 100% bawełna
   * gramatura: min. 160 g/m2
   * kolor: biały, kremowy, jasno szary
   * możliwość prania w temp. 90 °C
3. Worek powinien być przeszyty podwójnym szwem w odległości min. 1 cm, max.1,5 cm od końca materiału, brzegi materiału zabezpieczone przed strzępieniem się.
4. Krótszy bok worka o wymiarze 75 cm (± 2 cm) powinien posiadać tunel o szerokości min. 2 cm max. 2,5 cm przeszyty na maszynie dwuigłowej lub renderce w sposób, który zabezpieczy brzeg materiału przed strzępieniem się. W tunelu powinien znajdować się otwór 2 cm (± 0,5 cm) na wciągnięcie sznurka. Otwór zabezpieczony przed strzępieniem się.
5. Sznurek do wciągnięcia w tunel powinien być o grubości min. 6 mm, max. 8 mm, skręcony lub pleciony, nie barwiony. Długość sznurka do wciągnięcia min.170 cm.
6. Końcówki sznurka należy zabezpieczyć przed strzępieniem się.
7. Worek powinien być uszyty nićmi poliestrowymi, w kolorze białym o grubości min. 30 tex, siła zrywająca nie mniejsza niż 900 cN. Wymagane świadectwo jakości użytej do szycia partii nici.

**Inne wymagania (dla wszystkich towarów):**

1. Towar musi być wyprodukowany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą jego dostawy do Składnicy Agencji,

2. Towar musi spełniać wymogi wynikające z ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz.U. z 2021 r., poz. 222) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych,

3. Towar lub tkanina, z której zostanie wykonany towar powinien posiadać Certyfikat Oeko-Tex Standard 100 aktualny na dzień dostawy.

4. Każda sztuka towaru powinna posiadać wszytą metkę zawierającą w szczególności poniższe informacje w języku polskim:

* określenie producenta,
* skład surowcowy towaru,
* rozmiar towaru,
* przepis prania i suszenia (konserwacji i czyszczenia),
* datę produkcji.