Opis przedmiotu zamówienia

Poszwa na kołdrę

- Skład surowca: 100% bawełna, weryfikacja parametru zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1007/2011 z dnia 27 września 2011 r. (Dz.U. L 272           z 18.10.2011, z późn. zm.)

- Wymiary użytkowe: 160 cm x 200 cm, tolerancja rozmiaru +/- 3 cm, weryfikacja parametru zgodnie z normą PN-EN 1773:2000.

- Gramatura: ≥145 g/m2, weryfikacja parametru zgodnie z normą PN-ISO 3801:1993.

- Kolor: biały wraz z pokrewnymi odcieniami do akceptacji na podstawie otrzymanego wzoru.

- Wymogi dotyczące prania i suszenia:

- pranie normalne w temperaturze do 95°C,

- suszenie w suszarce bębnowej do 60°C.

- Kurczliwość: zmiana wymiarów po praniu i suszeniu gotowego wyrobu - kierunek wzdłużny       i kierunek poprzeczny: nie więcej niż 6% zgodnie z normą PN-P-84004:2003, metoda badania zgodnie z normami PN-EN ISO 5077:2011, PN-EN ISO 3759:2011 oraz PN-EN ISO 6330:2022-06: przeprowadzone po jednokrotnym praniu w temperaturze do 95°C gotowego wyrobu, metoda 9N i suszeniu w suszarce bębnowej w temperaturze do 60 °C – metoda F.

- Otwór na kołdrę zabezpieczony zakładem hotelowym min. 25 cm lub guzikami (min. 8 sztuk).

- Wykończenie materiału: równe i estetyczne obszycie, z dowolnością zastosowania zakładki lub overlocka.

Inne wymagania

- Opakowanie bezpośrednie towaru (zawierające po 1 szt. towaru) wykonane w sposób               i z materiału, który umożliwia przechowywanie go bez pogorszenia jego jakości, co najmniej przez okres równy okresowi rozszerzonej rękojmi na towar w czasie przechowywania, udzielonej przez kontrahenta.

- Opakowanie zbiorcze towaru (pudło kartonowe zawierające po 10 lub 20 szt. towaru) wykonane w sposób i z materiału, który umożliwia przechowywanie go bez pogorszenia jego jakości, co najmniej przez okres równy okresowi rozszerzonej rękojmi na towar w czasie przechowywania, udzielonej przez kontrahenta.

- Towar musi być dostarczony na nowych certyfikowanych europaletach. Wysokość dostarczonego towaru wraz z paletą nie może przekroczyć 2 metrów.

- Towar pochodzący z produkcji wykonanej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą ich dostawy do miejsca wskazanego przez Agencję.

- Towar musi spełniać wymogi wynikające z ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2021 r., poz. 222) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

- Towar lub materiał, z którego jest wykonany towar, musi posiadać aktualny na dzień dostawy certyfikat Oeko – Tex Standard 100, który gwarantuje bezpieczeństwo wyrobów włókienniczych.

- Każda sztuka towaru powinna posiadać wszytą metkę zawierającą w szczególności poniższe informacje w języku polskim:

  - Określenie producenta,

  - Skład surowcowy towaru,

  - Rozmiar towaru,

  - Przepis prania i suszenia (konserwacji i czyszczenia),

  - Datę produkcji.